# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# «СТАПЕЛЬ»

# ОКП 57 4500                                                                                         Группа Ж13

КОД ОКС 91.100.15

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «СТАПЕЛЬ» _______ Бакаева Е.В. «04» февраля 2014 г. |
| --- | --- |

##### СМЕСИ  СУХИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

##### СТРОИТЕЛЬНЫЕ «ВАРММИКС»

##### Технические условия

###### ТУ 5745–001–92864004–2014

(Вводятся впервые)

# Дата введения: 2014-02-04

## Разработано

#### Директор ООО «СТАПЕЛЬ»

Бакаева Евгения Викторовна

____________________

«04» февраля 2014 г.

Белгород

2014

Собственность разработчика:

Не копировать, не передавать организациям и частным лицам

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на смеси сухие теплоизоляционные строительные «ВАРММИКС»,  предназначенные для приготовления штукатурных и отделочных  растворов для внутренних и наружных строительных работ (далее по тексту - сухие смеси и/или продукция).

Сухие смеси приготавливаются на основе гранулированного пеностекла (микросфер), белого цемента и специальных полимерных добавок и применяются для  тепловой изоляции наружных и внутренних поверхностей ограждающих конструкций жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений по СНиП 2.08.01, СНиП 2.08.02, СНиП 2.09.04 всех категорий.

Теплоизоляционные покрытия на основе сухих смесей установленной серии сохраняют свои свойства при эксплуатации объектов от минус 60 °С до плюс 90 °С.

При выборе иных (дополнительных) областей и условий применения продукции, исходя из эксплуатационной целесообразности, необходимо руководствоваться требованиями действующих строительных норм и правил, настоящих технических условий и эксплуатационной документации.

В зависимости от массовой доли составляющих компонентов, специфики применения и других характеристик сухие смеси изготавливаются нескольких модификаций (марок), устанавливаемых в соответствии c рецептурой, требованиями настоящих ТУ и технологической документацией (ТД).

Продукция вырабатывается  серийно механизированным способом по утвержденной технологии.

Обозначение сухих смесей при заказе должно включать:

- Наименование продукции: «Смесь сухая теплоизоляционная строительная»;

- Обозначение торговой марки продукции: «ВАРММИКС»;

- Характеристики  марки продукции по прочности, подвижности, средней плотности, цвету и иным параметрам при необходимости;

- Обозначение настоящих технических условий.

Пример условного обозначения сухой смеси марки «ВАРММИКС» марки  по прочности М25 и по подвижности - Пк3, средней плотностью 380, белого цвета:

«Смесь сухая теплоизоляционная строительная «ВАРММИКС»– М25, Пк3, 380 – белая - ТУ 5745–001–22229335–2014».

Термины и определения и номенклатура показателей – по ГОСТ 31189 и ГОСТ 4.233.

Перечень ссылочных документов приведен в приложении А.

1 Технические требования

1.1 Смеси сухие теплоизоляционные строительные «ВАРММИКС» должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, рецептурам, контрольным образцам-эталонам, и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Сухие смеси должны изготавливаться в соответствии с  требованиями ГОСТ 31357, ГОСТ 31358 и ГОСТ 28013.

1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Продукция представляет собой сухую смесь на основе гранулированного пеностекла (микросфер), цемента и различных функциональных полимерных добавок, составленную в определённой пропорции, разбавляемую при подготовке к использованию водой до требуемой готовности.

По ГОСТ 28013 сухие смеси классифицируются как простые, легкие.

1.2.2 Номенклатура продукции

1.2.2.1 Сухие смеси изготавливаются  следующих видов:

- для наружной и внутренней теплоизоляции стен;

- для теплоизоляции полов.

1.2.2.2 Допускается, по согласованию с заказчиком, изготавливать сухие смеси других видов при их соответствии настоящим техническим условиям.

1.2.2.3 Сухие смеси могут изготавливаться различных цветов (серого, бежевого, белого), в соответствии с образцами-эталонами, утвержденными в установленном порядке.

Оттенки цвета не регламентируются.

1.2.3 Сухие смеси в поставляемом виде экологически безопасны, обладают высокой химической и биологической стойкостью.

1.2.4 Покрытие на основе сухих смесей сохраняют свои свойства и пригодны для применения в У (УХЛ, ХЛ) климате по ГОСТ 15150 категории размещения 1, в диапазоне температур от минус 60 ºС до плюс 90 ºС и относительной влажности при температуре плюс 25 ºС – до 98 %.

Требования к степени агрессивного воздействия внешней среды должны обеспечиваться в соответствии с действующими строительными нормами.

1.2.5 Физико-механические показатели продукции представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Норма | Методы контроля |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид продукции: - в сухом состоянии; - после высыхания раствора | Однородная по консистенции смесь, без комков и посторонних включений Отвердевшая масса должна образовывать однородную поверхность, без вздутий, отслоений, трещин и механических включений. Допускаются отдельные, мелкие посторонние включения | Достигается подбором сырья и технологическими процессами получения и применения, 5.2 |
| Проектный возраст затвердевшего раствора, сутки* | 28 |  |
| Цвет | Белый, бежевый (в соответствии с образцами-эталонами) | 5.2 |
| Зерновой состав, остаток на сите с размером ячейки 2,5 мм, %, не более | 5 | 5.9 |
| Насыпная плотность сухих смесей, кг/м3, не менее** | 380 | 5.9 |
| Водоудерживающая способность, %, не менее | 90 (95 с водоудерживающими добавками) | 5.14 |
| Расслаиваемость, %, не более | 10 | 5.14 |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 5.9 |
| Прочность раствора сухой смеси на сжатие в проектном возрасте (28 сут.), марка | М25 | 5.11 |
| Предел прочности при сжатии, МПа, в возрасте 28 суток, не менее | 2,5 |  |

| Окончание таблицы 1 |
| --- |
| Наименование показателя | Норма | Методы контроля |
| Морозостойкость, марка, не ниже | F35 | 5.12 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м×К: - через 28 сут. - через 120 сут. | 0,065 0,050 | 5.13 |
| Водопоглощение отвердевшего раствора в течение 24 ч, %, не более; в течение 48 ч, не более | 6,0 8,0 | ГОСТ 5802 ГОСТ 31356 |
| Подвижность раствора сухой смеси, марка | П.2, П.3, (при норме по погружению конуса по ГОСТ 28013) | ГОСТ 5802 |
| Прочность сцепления покрытия с бетонным основанием (адгезия), МПа, не менее | 0,6 | 5.8 |
| Стекание раствора сухой смеси с вертикальной поверхности | Не стекает | 5.6 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 (соответствует 1 классу строительных материалов согласно СП 2.6.1.758-99) | ГОСТ 30108 |
| Воздухововлечение, % | 10-16 | ГОСТ 10181 |
| Масса упаковки, кг | 14 | 5.3 |
| Жизнеспособность, мин, не менее | 60 | 5.4 |
| Примечания 1 * Нормируемые показатели качества затвердевших растворов должны быть обеспечены в проектном возрасте в условиях нормально-влажностного (t = 18 ºС(20 оС, относительная влажность воздуха более 95 %) твердения. 2 ** Отклонение средней плотности в сторону увеличения допускается не более 10 % установленной проектом. 3 Значения показателей, приведенные в таблице 1, могут быть уточнены или дополнены в соответствии с технологической документацией на конкретную марку продукции. |

1.2.6 Растворы сухих смесей должны быть пригодны для нанесения ручным и автоматизированным способом.

1.2.7 Покрытия, выполненные из сухих смесей должны обладать необходимой долговечностью, и сохранять свои теплоизоляционные свойства в условиях УХЛ 1 климата по ГОСТ 15150 – не менее 10 лет.

Защитные теплоизоляционные свойства, для конкретных условий эксплуатации, регламентируются толщиной покрытия, полученного на основе раствора сухой смеси.

1.2.8 Все входящие компоненты (вещества) и материалы должны соответствовать  рецептуре и требованиям, установленным в технологической документации на сухие смеси.

Характеристики покупных компонентов и материалов должны соответствовать требованиям распространяющейся на них нормативной документации.

1.2.9 Сухие смеси должны выпускаться в готовом к употреблению виде.

1.2.10 Изготовление сухих смесей должно осуществляться средствами, обеспечивающими качественное проведение работ; контроль и испытания производятся в соответствии с технологической документацией и настоящими техническими условиями.

1.3 Требования к материалам и сырью

1.3.1 Все материалы (компоненты), входящие в рецептуру сухих смесей, должны быть пригодны для их производства и соответствовать требованиям распространяющейся на них нормативной документации.

1.3.2 Качество материалов, включая получаемых по импорту, должно быть подтверждено соответствующим документом о качестве или сертификатом.

При отсутствии документов о качестве (сертификатов) на сырьевые материалы все необходимые испытания, включая гигиенические требования, должны быть проведены при производстве сухих смесей на предприятии-изготовителе.

1.3.3 Применяемые материалы не должны оказывать вредное воздействие на организм человека и окружающую среду во всех предусмотренных условиях эксплуатации.

Гигиенические показатели применяемого при изготовлении сухих смесей сырья должны находиться в пределах допустимых норм, установленных для материалов, используемых при строительстве и в жилых помещениях, а также в других нормативных документах, утвержденных органами и учреждениями Роспотребнадзора.

1.3.4 При изготовлении сухих смесей используются:

- портландцемент белый по ГОСТ 965 в качестве вяжущего;

- гранулированное пеностекло в качестве наполнителя;

- добавки полимерные в соответствии с рецептурой.

1.3.5 Показатели качества применяемого сырья и нормы смешения сухих смесей – согласно ГОСТ 28013.

1.3.6 Химические добавки должны соответствовать  общим требованиям ГОСТ 24211.

Добавки вводят в сухие смеси в виде водорастворимого порошка или гранул.

1.3.7 Содержание вредных примесей в заполнителях не должно превышать требований  ГОСТ 26633 к мелким заполнителям.

1.3.8 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов, применяемых для приготовления сухих смесей, не должна превышать 370 Бк/кг согласно СанПиН 2.6.1.2523–09 (НРБ-99/2009) и ГОСТ 30108.

1.3.9 Воду для затворения  растворных смесей и приготовления добавок применяют по  ГОСТ 23732.

1.3.10 Массовые доли составляющих компонентов, используемых при приготовлении сухих смесей, должны соответствовать рецептурам.

1.3.11 Исходные материалы для сухих смесей дозируют по массе; погрешность дозирования не должна  превышать для вяжущего материала, воды и добавок ±1 %, для наполнителя  ±2 %.

1.3.12 При приготовлении раствора соотношение сухой смеси и воды должно выдерживаться в соответствии с эксплуатационной документацией, в зависимости от вида строительных работ и целевого назначения сухой смеси.

За базовые соотношения приняты:

- 0,46-0,5 л воды/кг;

- 6,44-7,0 л на мешок 14 кг.

1.3.13 Перед использованием материалы и компоненты должны пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленном на предприятии-изготовителе, исходя из указаний ГОСТ 24297.

1.4 Маркировка

1.4.1 На каждую единицу потребительской упаковки и транспортной тары сухих смесей должна быть наклеена этикетка (или ярлык), содержащая следующие необходимые

сведения:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- адрес предприятия-изготовителя;

- наименование продукции и обозначение настоящих технических условий;

- номер партии;

- массу нетто, кг;

- дату изготовления (месяц, год);

- условия и срок хранения, мес.;

- класс материалов, использованных для приготовления сухой смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф;

- марку по прочности на сжатие;

- объем воды, необходимой для приготовления растворной смеси, л/кг;

- температуру применения, °С;

- отметку о прохождении технического контроля продукции;

- требования безопасности при перевозке, хранении и применении;

- отметку о сертификации продукции (при ее осуществлении) и знак по ГОСТ Р 50460.

Допускается наносить маркировку несмываемой краской.

1.4.2 Постоянные данные наносятся типографским или иным пригодным способом; переменные данные наносятся штампованием.

Допускается нанесение дополнительной информации, в т. ч. рекламного характера.

Примечание – Сведения о назначении и области применения сухих смесей допускается указывать в эксплуатационной документации на него, включаемой в комплект поставки.

1.4.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474.

При маркировке транспортной тары должен наноситься манипуляционный знак «Беречь от влаги», а также знак «Герметичная упаковка» по ГОСТ Р 51474; сухие смеси по ГОСТ 19433 не классифицируются, так как не являются опасным грузом.

1.4.4 Маркировка сухих смесей в части опасности для человека и окружающей среды – по ГОСТ 31340.

1.5 Упаковка

1.5.1 Сухие смеси упаковывают в мягкие контейнеры типа бумажные трехслойные с полиэтиленовым вкладышем пакеты (мешки) по ГОСТ Р 53361 и ГОСТ 24370. Допускается упаковка в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811 и ГОСТ 12302, полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем.

Мешки должны быть заклеены или скреплены ручным или машинным способом.

1.5.2 Продукция фасуется по 14 кг.

Допустимые отклонения фасовки продукции – по ГОСТ 8.579.

1.5.3 Мешки могут быть оформлены в групповые упаковки по ГОСТ 25776.

Масса групповой тары определяется условиями поставки и указывается при маркировке.

1.5.4 Упаковка не должна иметь внешних механических повреждений. Перед употреблением упаковка должна быть проверена на чистоту и отсутствие других материалов.

Упаковка должна быть чистой и сухой.

1.5.5 Транспортная тара должна  сопровождаться упаковочным листом, эксплуатационными и товаросопроводительными документами, уложенными в пакет из полиэтиленовой пленки.

1.5.6 При отгрузке продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности маркировка и упаковка должны производиться с учетом требований ГОСТ 15846.

1.6 Комплектность

1.6.1 Состав поставки сухих смесей определяется условиями заказа.

1.6.2 В комплект поставки сухих смесей должны входить товаросопроводительные документы и руководство по применению, соответствующее ГОСТ 2.601.

Вид документации устанавливается предприятием-изготовителем.

2 Требования безопасности

2.1 Сухие смеси не оказывают вредного воздействия на организм человека и

окружающую среду при соблюдении правил обращения.

Необходимо избегать попадания сухих смесей и их раствора на кожу и глаза.

Смывание раствора производится теплой водой с мылом.

2.2 Условия производства  сухих смесей должны удовлетворять нормам СП 2.2.2.1327-03,  ГОСТ 12.3.002 и ГОСТ 12.2.003.

2.3 Производственные работы должны проводиться в помещении, оснащенном приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СНиП 41-01-2003, обеспечивающей состояние воздушной среды и содержание предельно-допустимых концентраций (ПДК) воздухе рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.1313-03.

ПДК образующейся пыли в воздухе рабочей зоны – 8 мг/м³ (IV класс опасности, принято по аэрозолю цемента).

Определение ПДК вредных веществ – по ГОСТ 12.1.016.

2.4 На производстве и при работах с сухими смесями необходимо применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011:

- перчатки по НД изготовителя;

- спецодежду по ГОСТ 12.4.131 и ГОСТ 12.4.132 или ГОСТ 27574 и ГОСТ 27575;

- защитные очки по ГОСТ Р 12.4.230.1.

2.5 Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с требованиями

ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

2.6 Выполнение требований охраны труда должно обеспечиваться соблюдением соответствующих утвержденных инструкций и правил по технике безопасности при

осуществлении работ.

Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

2.7 Лица, допущенные к работам на производстве сухих смесей, должны быть не моложе 18 лет, иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работ, и проходить медицинский осмотр в соответствии с действующими требованиями органов Здравоохранения РФ.

2.8 В производственных помещениях должно быть обеспечено наличие кипяченой воды и аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской помощи.

2.9 Общие требования к электробезопасности на производстве - по ГОСТ Р 12.1.019, ГОСТ 12.2.007.0, электростатическая искробезопасность – по ГОСТ 12.1.018.

2.10 Требования к пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004.

Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

2.11 При возгораниях для тушения пламени можно использовать все имеющиеся средства пожаротушения: песок, кошма, воздушно-механическая смесь, огнетушители пенные или углекислотные марок ОУ-2, ОУ-5, ОП-10, ОВЛ-100, ОВПУ-250, пенные установки.

2.12 На рабочих местах должны быть обеспечены допустимые параметры микроклимата по СанПиН 2.2.4.548:

- температура воздуха, ºС: 17-23 (в холодный период года);

18-27 (в теплый период года);

- влажность воздуха, %       15-75.

2.13 Эквивалентный уровень звука в производственных помещениях должен быть  не более 80 дБА в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562.

# 3 Требования охраны окружающей среды

3.1 Сухие смеси не образуют токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах в присутствии других факторов или веществ.

Отходы, образующиеся после фильтрации, промывки, зачистки оборудования и коммуникаций в виде загрязненных сточных вод возвращаются в производство, обезвреживаются или собирают в специальные емкости и отправляют на утилизацию.

3.2 Отработанные отходы (брак, отсевы сырья) утилизируются в соответствии с порядком накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов согласно Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № М 52-ФЗ от 30.03.1999., ст. 22 и СанПиН 2.1.7.1322-03.

3.3 Сухие смеси и материалы, используемые при их изготовлении, не должны

представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

По окончании срока годности и при несоответствии продукции требованиям настоящих технических условий, сухие смеси утилизируют в установленном порядке.

3.4 При утилизации отходов и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13 и ГОСТ 17.2.1.04.

3.5 Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в водоемы и загрязнения почвы контролируют в соответствии с «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий», МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2307-07.

4 Правила приёмки

4.1 Приемку упакованной продукции осуществляют партиями.

За партию принимается количество однородной по качеству продукции одного вида, марки, номинального состава, изготовленной за один технологический цикл и сопровождаемое единым документом о качестве. Масса партии – не более 50 т.

4.2 Документ о качестве (паспорт) должен содержать:

- обозначение предприятия-изготовителя и (или) его товарного знака;

- адрес предприятия-изготовителя;

- обозначение продукции по настоящим техническим условиям;

- назначение и условия эксплуатации продукции;

- номер партии и объём отгружаемой партии (кг, т);

- марку сухой смеси (по прочности на сжатие, морозостойкости, подвижности, средней плотности и т. д.);

- дату изготовления (месяц, год);

- отметку о прохождении технического контроля и соответствии настоящим техническим условиям;

- результаты проведённых испытаний;

- сведения о сертификации продукции (при ее проведении).

4.3 Правила приёмки, методы отбора образцов и планы контроля – по ГОСТ 28013 и ГОСТ 31357 с учетов следующих дополнений:

4.3.1 Отбор проб

4.3.1.1 Для испытаний смесей сухих отбирают не менее пяти точечных проб, которые соединяют в объединенную пробу, масса которой должна быть достаточной для определения всех контролируемых показателей качества.

4.3.1.2 Для отбора проб смесей используют металлический зонд.

4.3.1.3 Для смешивания точечных и разделения на части объединенной пробы применяют любое оборудование или приспособления, а также процедуры, обеспечивающие однородность материала в объединенной пробе или ее частях.

4.3.1.4 Из объединенной пробы получают лабораторные пробы массой, достаточной для определения конкретных показателей качества смесей сухих.

4.3.1.5 Условия хранения проб смесей сухих от момента их отбора до момента испытания должны исключать набор влаги (относительная влажность должна быть (65 ± 5) %).

4.3.1.6 Объем пробы раствора на основе смесей сухих должен быть не менее 3 л.

4.3.1.7 При контроле качества третьей стороной отбор проб смесей сухих осуществляют от партии, принятой службой технического контроля изготовителя и упакованной в мешки, методом отбора точечных проб в количестве около 1 кг не менее чем из 5 мешков, отобранных случайно с глубины не менее 15 см.

4.4 Виды контроля продукции:

- Входной контроль сырьевых материалов и компонентов;

- Операционный производственный контроль;

- Приемо-сдаточные испытания;

- Периодические испытания;

- Типовые испытания;

- Сертификационные испытания.

4.5 Приемо-сдаточные испытания

4.5.1 При осуществлении приёмо-сдаточных испытаниях проверяется внешний вид, цвет, влажность, полный остаток на сите, насыпная плотность смесей сухих, прочность при сжатии затвердевшего раствора, приготовленного на основе сухих смесей, а также маркировка, упаковка и комплектность смесей сухих.

4.5.2 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенном количестве проб отобранных из этой же партии. Если результаты повторной проверки не удовлетворяют требованиям настоящих ТУ, приемку продукции прекращают до устранения причин несоответствия.

4.6 Периодические испытания

4.6.1  Периодическим испытаниям подвергают сухие смеси, выдержавшие приёмосдаточные испытания, для проверки следующих показателей:

- подвижность растворов, водоудерживающая способность, водопоглощение затвердевших растворов (при водонасыщении в течение 48 ч, при полном погружении растворных образцов в воду и при капиллярном подсосе в течение 24 ч), прочность сцепления с основанием - не реже одного раза в месяц;

- морозостойкость и теплопроводность - не реже одного раза в полгода и каждый раз при изменении качества сырья, состава смесей сухих и технологии изготовления;

- водонепроницаемость по требованию потребителя;

4.6.2 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенном количестве проб отобранных из этой же партии. Если результаты повторной проверки не удовлетворяют требованиям настоящих ТУ, партия приёмке не подлежит.

4.7 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества продукции, соблюдая и применяя при этом порядок отбора образцов и методы их испытаний, установленные настоящими техническими условиями.

Приемка продукции заказчиком не освобождает изготовителя от ответственности при обнаружении скрытых дефектов, приведших к нарушению эксплуатационных характеристик продукции.

4.8 Входной контроль исходных материалов осуществляется согласно 1.3 настоящих технических условий по документации, подтверждающей их качество (сертификатам, паспортам).

4.9 Типовые испытания осуществляют при изменении технологии (технологических режимов) изготовления сухих смесей, а также при внедрении в производство новых видов продукции.

При типовых испытаниях осуществляется контроль по всем параметрам.

4.10 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов контролируют

(при отсутствии сведений на сырьё) в аккредитованной в установленном порядке лаборатории при  постановке сухих смесей на производство, а далее – с периодичностью, установленной органами и учреждениями Роспотребнадзора.

4.11 Сертификационные испытания, при их выполнении, осуществляются в соответствии с действующими требованиями по сертификации продукции.

4.12 Средства измерения, применяемые при испытаниях, должны быть поверены, а испытательное оборудование должно быть аттестовано в установленном порядке.

5 Методы контроля

5.1 Проверку качества сухих смесей осуществляют по ГОСТ 28013, ГОСТ 31356, ГОСТ 31357, ГОСТ 31358, по нормативной документации, указанной в таблице 1

и (или) по следующим методикам:

5.2 Цвет, внешний вид и однородность состава сухих смесей определяют визуально при дневном или искусственном рассеянном освещении не менее 200 лк, с расстояния не более 300 мм от глаз.

5.3 Массу потребительской упаковки, заполненной сухой смесью, определяют взвешиванием на весах с ценой деления 0,001 по ГОСТ Р 53228 при температуре (20+2) °С.

Массу нетто определяют, как разность массы потребительской упаковки, заполненной сухой смесью, и массой той же незаполненной тары.

5.4 Срок пригодности приготовленного раствора считается соответствующим настоящим технических условий, если до истечения указанного времени он легко наносится шпа-

телем (гребенкой) или другим способом.

5.5 Контроль качества упаковки, маркировки и комплектности осуществляют визуально при дневном или искусственном освещении методом сплошного контроля.

5.6 Стекание раствора штукатурной сухой смеси с вертикальной поверхности определяется визуально на одном образце. Для этого пластину с нанесенной смесью устанавливают в вертикальное положение (по длине пластины) и выдерживают при температуре                  (20±2) °С в течение часа.

Нанесенный раствор не должен стекать.

5.7 Водонепроницаемость контролируют по ГОСТ 12730.5.

5.8 Прочность сцепления с основанием (адгезия) для сухих смесей определяется методом отслаивания (ГОСТ 15140). Адгезия во многом зависит от материала основания. Перед проведением проверки определяют толщину слоя покрытия.

Испытания проводят при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5)%, спустя 24 часа после нанесения раствора. Адгезия вычисляется как среднее арифметическое

из восьми определений, допускаемое расхождение между которыми - не более 10 %.

Арбитражный метод – по ГОСТ 31356.

5.9 Влажность, полный остаток на сите, насыпная  плотность смесей сухих определяются по ГОСТ 8735.

5.10 Среднюю плотность затвердевшего раствора на основе сухих смесей определяют при необходимости по ГОСТ 27005 и ГОСТ 12730.1.

5.11 Прочность при сжатии затвердевшего раствора, приготовленного на базе смесей сухих, определяют по ГОСТ 10180,  ГОСТ 22690, или ГОСТ 17624.

5.12 Морозостойкость определяют по ГОСТ 5802, ГОСТ 10060.1 и ГОСТ 31356.

5.13 Теплопроводность определяют по ГОСТ 7076.

5.14 Водоудерживающая способность, расслаиваемость сухой смеси и подвижность определяются по ГОСТ 5802.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Сухие смеси транспортируются в упаковке любым видом транспорта крытого типа

в условиях, обеспечивающих сохранность тары и продукции в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Продукцию хранят в крытых сухих и хорошо проветриваемых складских

помещениях, в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред, загрязнений, прямого воздействия солнечного света и влаги.

Сухие смеси хранят при температуре плюс 5 ºС - 35 °С на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов.

6.3 При хранении упаковка с сухой смесью может укладываться на деревянные поддоны на расстоянии 15 см от земли в ряды, по высоте не более 2,0 м; при складировании на большую высоту необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие повреждение тары.

Поддоны, при необходимости, должны быть укрыты плотной полиэтиленовой пленкой со всех сторон, на весь период хранения.

6.4 Приготовленный из сухой смеси строительный раствор после истечения срока жизнеспособности хранению не подлежит.

7 Указания по эксплуатации

7.1 Сухие смеси должны использоваться в целях, установленных настоящими техническими условиями.

Сухие смеси должны применяться согласно СНиП 3.03.01 и СНиП 3.04.01.

7.2 Сухие смеси применяются целыми мешками, т.к. возможно расслоение продукта при транспортировке.

7.3 Растворы сухих смесей пригодны для нанесения ручным и автоматизированным способом.

7.4 Приготовление и нанесение строительного раствора должно осуществляться в соответствии с инструкцией по применению, прилагаемой к каждой упаковочной единице продукции, либо наносимой при маркировке.

7.5 Применение приготовленного раствора, как правило, должно осуществляться при температуре окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 50 °С.

Температура растворных смесей при использовании должна отвечать ГОСТ 28013 и ГОСТ 7473.

7.6 Время использования готового раствора: не менее 60 минут.

7.7 Расход раствора сухих смесей и рекомендуемая толщина слоя должны отвечать нормам эксплуатационной документации.

За базовые величины приняты:

- минимальная толщина – 5 мм;

- максимальная толщина – 50 мм.

7.8 Поверхность основания  необходимо очистить от грязи, пыли и отслоений, если нужно промыть, бетон очистить от остатков опалубочной смазки. Удалить выступы, металлические элементы защитить от коррозии.

Перед нанесением материала на стену – облить стену холодной водой для улучшения адгезии раствора с поверхностью.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сухих смесей требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил применения, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок хранения сухих смесей − не менее 12 мес. со дня изготовления.

По истечении срока хранения сухая смесь должна быть проверена на соответствие требованиям настоящих технических условий.

В случае соответствия сухая смесь может быть использована по назначению.

Приложение А

Перечень нормативно-технической документации

| Обозначение документа | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.601-2006 | ЕСКД. Эксплуатационные документы |
| ГОСТ 4.233-86 | СПКП. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 8.579-2002 | Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.0.004-90 | ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.016-79 | ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ |
| ГОСТ 12.1.018-93 | ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования |
| ГОСТ Р 12.1.019-2009 | ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.011-89 | ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация |
| ГОСТ 12.4.131-83 | ССБТ. Халаты женские. Технические условия |
| ГОСТ 12.4.132-83 | ССБТ. Халаты мужские. Технические условия |
| ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 | ССБТ. Средства защиты глаз. Общие технические условия. |
| ГОСТ 12.4.021-75 | ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования |
| ГОСТ 12.2.032-78 | ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования |
| ГОСТ 12.2.033-78 | ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования |
| ГОСТ 12.4.068-79 | ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования |
| ГОСТ 12.4.009-83 | ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание |
| ГОСТ 17.1.1.01-77 | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения |
| ГОСТ 17.1.3.13-86 | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения |

Продолжение перечня

| Обозначение документа | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТ 17.2.1.04-77 | Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения |
| ГОСТ 17.2.3.02-78 | Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями |
| ГОСТ 965-89 | Портландцементы белые. Технические условия |
| ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия |
| ГОСТ Р 53361-2009 | Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия |
| ГОСТ 5802-86 | Растворы строительные. Методы испытаний |
| ГОСТ 7076 – 99 | Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме |
| ГОСТ 10060.0–95 | Методы определения морозостойкости. Общие требования |
| ГОСТ 10060.1-95 | Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости |
| ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
| ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия |
| ГОСТ 12730.1–78 | Бетоны. Методы определения плотности |
| ГОСТ 12730.5–84 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 12302–83 | Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 51474-99 | Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами |
| ГОСТ 15150-69 | Машины приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 15846-2002 | Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 17624–87 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности |
| ГОСТ 17811-78 | Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия. |
| ГОСТ 19433-88 | Грузы опасные. Классификация и маркировка |
| ГОСТ 23732-79 | Вода для бетонов и растворов. Технические условия |
| ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов. Общие технические требования |
| ГОСТ 24297-87 | Входной контроль продукции. Основные положения |
| ГОСТ 24370-80 | Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия |
| ГОСТ 25328-82 | Цемент для строительных растворов. Технические условия |
| ГОСТ 25776-83 | Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную плёнку |
| ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
| ГОСТ 27005–86 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |
| ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава |
| ГОСТ 27575-84 | Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия |

Окончание перечня

| Обозначение документа | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТ 27574-84 | Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия |
| ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
| ГОСТ 31189-2003 | Смеси сухие строительные. Классификация |
| ГОСТ 31356-2007 | Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний |
| ГОСТ 31357-2007 | Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия |
| ГОСТ 31358-2007 | Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Технические условия |
| ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия |
| ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| ГОСТ Р 50460-92 | Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования |
| ГОСТ Р 53228-2008 | Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания |
| ГОСТ 31340-2007 | Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования |
| СНиП 41-01-2003 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| СНиП 2.08.01-89 СНиП 2.08.02-89 СНиП 2.09.04-87 | Жилые здания Общественные здания Административные и бытовые здания |
| СанПиН 2.1.7.1322-03 | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления |
| СанПиН 2.2.4.548-96 | Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений |
| СанПиН 26.1.2523-09 | Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) |
| ГН 2.2.5.1313-3 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| ГН 2.1.6.1338-03 | Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов |
| НРБ-99/2009 СП 2.2.2.1327-03 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 | Нормы радиационной безопасности Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки |

Лист регистрации изменений

| Изменение | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) | № документа | Входящий № сопрово-дительного документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |